2007-11  Volume 2

Fuji Chromatorex-SMB

产品简介

富士硅化工生产的CHROMATOREX-SMB超级微球硅胶，是正相和反相分析以及制备 HPLC 的理想填料。

产品有多种孔径和粒径供选择，很窄的粒度和孔径分布使产品得到广泛的应用，并有利于选择性和载量的优化。严格的粒径分布使选择柱效，柱压，和周期时间之间的最佳平衡变得方便，从而达到最佳的性价比。

所有 CHROMATOREX-SMB 级球形填料都有很好的机械稳定性。所以它们不论是用于分析柱还是制备柱，都能经受多次反复装柱。此外每个生产批号的产品都要经过广泛的质量检验，试验，确保批次之间性能的可靠。

CHROMATOREX-SMB 级球形硅胶填料的生产达到很高的化学纯度标准。有机物和痕量金属含量被控制在严格的限度之内。分离结果的高度可重现性允许直接放大而不必经过耗时的方法开发。这是对化学纯度，表面积，孔容和孔径严格控制的直接结果。

特点和优势

※  多种粒径选择有利于柱效的优化。

※  狭窄的粒径分布保持低柱压。

※  保留时间的一致性和重现性允许从实验室规模放大到工业应用。

※  批次之间的一致性保证性能的重现性。

※  生产规模巨大，没有放大上限的制约。有条件根据客户要求选择特定批次的产品。

2007-11  Volume 2

Selection Guide

粒  径

对于分析 HPLC, CHROMATOREX-SMB 提供 3 微米和 5 微米粒径供选择。对于开始方法开发的，特别推荐 5 微米产品，这对于方法优化更为有利。

对于制备 HPLC, 中试规模或高价值产品的纯化，10 微米产品能提供所需的高分辨率，比较有利。15 微米的产品是在费用和性能之间一个很好的折衷。

更大粒径的 20 微米和 20/45 微米粒径用于粒径分布图                  中压柱非常合适。

孔  径

CHROMATOREX-SMB孔径为 7, 10 和 20 nm 的填料，推荐用于天然产物，合成小分子，脂溶性有机物和小分子有机化合物的分离纯化。

CHROMATOREX-SMB孔径的 30, 50, 80 或 100 nm 填料较适合优化在纯化中等和较大的多肽以及蛋白时的载量和得率。

孔径分布图

键 合 相

标准类型 : C18, C8, C4, NH2, CN, Phenyl, Diol.

2007-11  Volume 2

物理和化学特性

| 典型值 |  | SMB70 | SMB100 | SMB200 | SMB300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称孔径 | nm | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 比表面积 | m 2 /g | 480 | 270 | 130 | 90 |
| 粒径 | μm | 5, 10, 15, 20，20/45 |  |  |  |
| 比孔容 | ml/g | 0.8 |  |  |  |
| pH (5% 悬浊液 ) | - | 5 .5 |  |  |  |
| 密度 | g/ml | 0.4 |  |  |  |
| 含水量 | % | < 2 |  |  |  |
| 化学成份 | SiO2 % | 99.9 |  |  |  |
|  | Na2O % | 0.02 |  |  |  |
|  | Fe2O3 % | 0.01 |  |  |  |
|  | CaO % | 0.02 |  |  |  |
|  | Al2O3 % | 0.03 |  |  |  |

Application

Column: 20 cm × 0.32 mm i.d. column packed with 5 um Chromatorex SMB-300-C18 particles

Mobile phase: Methanol/acetonitrile(75:25); Flow rate: 3 μl/min;

UV detection: 254 nm;

Injection volume: 200 nl

Sample: 1. thiourea; 2. benzene; 3. toluene;

4. naphthalene; 5. biphenyl;

6. phenanthrene; 7. anthracene.

Reference: Jiping MA, Mingyu DING,Yan XU and Lingxin CHEN, Application of an in-situ Thermo-polymerized Porous Polymer: Creation of an On-column Frit for a Packed Capillary HPLC Column. ANALYTICAL SCIENCES,  MARCH 2007, VOL. 23, 371-374.

2007-11  Volume 2

学 习 园 地

问题：鞣质类的中药成份的分离和去取

回答：    鞣质类（Tannins）又称单宁。是一类结构复杂的酚类化合物，在植物中广泛分布，尤以树皮中为多。根据鞣质的结构可将鞣质分为两类，一类为水解鞣质，具有酯式或甙式结构，大多数由没食子酸（Gallicacid）或其衍生物与葡萄糖结合而成，糖上的每一个醇羟基都与没食子酸上的一个羟基结合成酯，可被酸、碱、酶水解。在医药上已提纯应用为消炎收敛药，名鞣酸。另一类是缩合鞣质，一般由儿茶素（Catechin）组成，结构复杂，不能水解，加酸加热能产生一种缩合物质——鞣酐（或名鞣红Phlobaphenes），中草药中的鞣质多数属于缩合鞣质。

鞣质的分离和去取，经典方法主要有沉淀法、透析法及结晶法，现在常用色谱法。

1．溶剂法  通常将含鞣质的水溶液先用乙醚等极性小的溶剂萃取，除去极性小的杂质，然后用乙酸乙酯提取，可得到较纯的鞣质。亦可将鞣质粗品溶于少量乙醇和乙酸乙酯中，逐渐加入乙醚，鞣质可沉淀析出。鞣质的水溶液遇三氯化铁试剂产生蓝黑色颜色或沉淀，遇明胶、石灰、重金属盐类（如醋酸铅、醋酸铜、重铬酸钾）、生物碱等会产生沉淀，此性质可用于除去中草药中的鞣质（视为杂质时）以及用于定性试验与含量测定。

2．沉淀法  利用鞣质与蛋白质结合的性质，可从水溶液中分离鞣质。

3．柱色谱法　主要是吸附色谱过程，分离效果甚佳。现在已经成为分离可水解鞣质及缩合鞣质的常规方法。如：采用60%丙酮冷浸提取,通过反复Sephadex LH-20和MCI-gel CHP 20P柱层析从乌药茎中分离缩合鞣质类化合物。

4．高效液相色谱法　HPLC法对鞣质不仅具有良好的分离效果，而且还可以用于判断鞣质分子的大小、各组分的纯度及α、β-异构体等，具有简便、快速、准确、实用性强等优点。如：大黄中鞣质类成分的提取、分离与分析。

参考文献：乌药茎中鞣质类成分研究Ⅰ. Tannins from the Stems of Lindera aggregata Ⅰ. [中国天然药物 Chinese Journal of Natural Medicines] 张朝凤 , 贵新 , 孙启时 , 王峥涛 , 服部征雄

大黄中鞣质成分的分离与液相色谱/质谱联用分析 Separation of Tannins in Rhubarb and Its Analysis by High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry [色谱 Chinese Journal of Chromatography] 丁明玉 , 倪为为