真空烘箱应用-聚合物膜的开发

环保意识的增强，使得环境科学技术的发展与应用都得到很大程度发展。聚合物膜就是其中一项，它主要用来物质分离与微孔过滤。得益于它的特殊结构，它能够使得水或气体分布在膜的一边，只允许一定的微小粒子或有机物质通过。将沼气与CO2气体分离、海水脱盐就是应用此项技术。聚合物膜技术还被作为燃料电池的重要组件，不但用于气体分离，还用于电解液分离，甚至传导质子。众多大学和研究机构正致力于此项技术的研究，力争使得它的耐高温性更好、气体渗透性和选择性更好、价格更便宜。西班牙知名大学萨拉戈萨大学（University of Zaragoza）已召集了纳米生物医学、纳米材料学和纳米系统物理学等领域的专家，正致力于此项技术的研究。

汽车中的燃料电池是聚合物膜众多应用领域中的一项

其中一项研究课题就是利用聚砜和硅（SiO2）粒子作为聚合物膜的矩阵机构形成滤膜，聚砜是一种塑料，具有良好的耐高温性能。此项研究需要检测在不同负载下和不同硅颗粒含量的情况下，聚合物膜的形态和均一性。聚合物膜的厚度约75~100µm，硅粒子的直径约3~4µm。MEMMERT真空干燥箱VO对于聚合物膜的制作发挥重大作用。一方面在聚砜与膜结合之前，需用真空干燥箱在100 °C下烘干4小时（低温干燥），另一方面当聚合物膜在室温下干燥后，真空干燥箱用于给聚合物膜去除气体和残留溶剂，条件是10 mbar， 100 °C。

扫描电镜显示，硅颗粒含量在8%和12%时膜的形态和均一性